2.2 매트형 다발관

Type은 HDPE 매트형 다발관을 사용하고, 겉모양은 내·외면이 매끈하고 흠, 세로줄, 갈라짐, 비틀림 등의 결함이 없어야 한다.

2.2.1  HDPE 다발관 제품 규격

형 식	다발관 본수	Filter 종류	폭(mm)		높이(mm)		길이(mm)
			W	허용오차	H	허용오차	L	허용오차
300형	10본	부직포	300	±15.0%	17	±2.0%	6,000	-10.0~+30.0

2.2.2  제품 특성

(1) FILTER 재

항 목	단 위	기 준	시 험 방 법
재 질	-	부직포 (PET)	KS K 0210
인장강도	kN/m	10 이상	KS K 0743
신 도	%	50 이상	KS K 0743
투수계수	㎝/s	α × 10-1 (α = 1~9)	KS K ISO 11058
중 량	N/㎡	2 이상	KS K ISO 9864

(2) 다발관, 연결소켓

항 목	단 위	기 준	시 험 방 법
재 질	-	고밀도 폴리에칠렌	-
인장강도	N/㎠	2000 이상	-
신 장 율	%	300 이상	KS M ISO 527
비 중	-	0.95 이하	KS M ISO 1183-3

항 목		단 위	기 준	시 험 방 법
침지시험	10% NaCl	N/㎡	± 0.005 이내	-
	30% H2SO4	N/㎡	± 0.005 이내	-
	40% HNO3	N/㎡	± 0.01 이내	-
	40% NaOH	N/㎡	± 0.005 이내	-
	95% C2H5OH	N/㎡	± 0.04 이내	-